| CORROSION RATE mm/year |  |  |
| --- | --- | --- |
| STATION | Fe | Cu |
|  | Iron | Copper |
| CITY CENTRE | 0.0029955889 (highest value involved) | 0.000160682 |
| NORTH | 0.0003430064 | 0.000385637 |
| SOUTH | 0.0000686013 | 0.000174072 |
| EAST | 0.0001919259 | 0.000191926 |
| WEST | 0.0002120112 | 0.000212011 |